پژوهشگاه استاندارد

معاونت پژوهشی

گزارش نهایی طرح پژوهشی

تعیین درصد  فلزات سنگین (سرب و قلع) در لوله های پی وی سی مورد مصرف در شبکه های آب رسانی جهت انتقال آب آشامیدنی  و بررسی میزان رهایش این فلزات در

محیط های آبی

مجري طرح:

علیرضا بنازاده

همکاران:

ماهرو خالقی مقدم- لاله سنگ سفیدی

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی پتروشیمی

شهریور 1394

تشکر و قدردانی

سپاس پروردگار بزرگ را كه توفيق انجام اين پژوهش را به اينجانب عطا فرمود.

تشكر خالصانه خود را تقديم مي نمايم به  كليه عزيزاني كه در تدوين و تكميل مطالعه حاضر نقش برجستهاي داشتهاند:

- انجمن تولید کنندگان لوله های پی وی سی ایران

- جناب آقای دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی، رئیس پژوهشگاه استاندارد

- سرکار خانم مهندس زهره پوراعتدال، سرپرست دفتر امور پژوهشهای کاربردی و فناوری

- سرکار خانم دکتر ملیحه نازی، رئیس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

- سرکار خانم دکتر نوشین قلیپور زنجانی، سرپرست گروه پژوهشی پتروشیمی

- جناب آقای دکتر شهبازی و جناب آقای دکتر سیرویی نژاد، مدیران آزمایشگاه نواندیشان شیمی آزمون

- سرکار خانم مهندس لاله سنگ سفیدی، همکار پروژه

- سرکار خانم مهندس ماهرو خالقی مقدم، همکار پروژه

- و کلیه همکاران محترم گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد که در اجرای این پروژه تحقیقاتی ما را یاری کردند.

فهرست مطالب

فصل اول	2

مقدمه	2

1-1 پلی وینیل کلرید (PVC)	3

1-2 انواع پی وی سی	3

1-2-1 پی وی سی نرم شده (Plasticized PVC)	4

1-2-2 پی وی سی سخت (UnPlasticized PVC)	4

1-3 مزایای لوله های پی وی سی	4

1-4 فرمولاسیون پی وی سی	6

1-4-1 پایدارکننده های پی وی سی	7

1-5 فلزات سنگین  و تاثیر آنها بر سلامت انسان	10

1-5-1 منابع کلی انتشار	11

1-6 مروری بر تحقیقات گذشته	13

2 فصل دوم	15

روش تحقیق و فنون مورد استفاده	15

2-1 مواد و تجهیزات مورد نیاز	16

2-2 اندازه گیری درصد سرب و قلع موجود در بافت لوله ها	18

2-3 تعیین میزان رهایش سرب و قلع حاصل از هر یک از لوله ها	20

3 فصل سوم	21

3-1 حدود مجاز سرب و قلع در آبهای آشامیدنی در استاندارد ملی ایران و سایر استانداردهای جهانی	22

3-2 نتیجه گیری	57

چکیده

مسمویت های ناشی از فلزات سنگین از مباحث بسیار با اهمیت در زمینه سلامت انسان و محیط زیست است. غلظت بالای عناصری مانند سرب و قلع در بدن انسان سبب بروز بیماری های مختلفی از جمله اختلالات عصبی، هوشی،کلیوی و قلبی می شود. لذا کنترل مسیر های ورودی این عناصر به بدن از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این پروژه هدف تعیین درصد عناصر سرب و قلع و همچنین میزان رهایش این عناصر از لوله های پی وی سی مورد استفاده در شبکه های آب رسانی کشور می باشد. برای این منظور ابتدا تعداد 150 نمونه (کلیه نمونه ها با پایدارکننده های حرارتی بر پایه سرب تولید شده اند)  از 30 واحد تولید کننده لوله های پی وی سی در کشور نمونه برداری و سپس میزان رهایش سرب و قلع ناشی از هر یک از لوله ها توسط روشهای اشاره شده در استاندارد ملی ایران به شماره 1053 تعیین گردید. همچنین درصد هر یک از این عناصر در بافت تمامی لوله های نمونه برداری شده تعیین گردید. از دستگاه های جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی بهمراه سیستم تولید هیدرید و پلاسمای جفت شده القایی برای تعیین غلظت هر یک از عناصر استفاده گردید.

نتایج بدست آمده در این پروژه نشان دهنده انطباق کامل با حدود مجاز تعیین شده برای این عناصر در استاندارد های ملی ایران و همچنین سایر استاندارد های جهانی می باشد.

واژگان کلیدی: لوله های  پی وی سی؛ رهایش؛ سرب؛ قلع.

# فصل اول

مقدمه

## پلی وینیل کلرید (PVC)

پیویسی یکی از پلاستیکهای پرمصرف است که از پلیمریزاسیون مونومر وینیل کلرید بهدست میآید. این پلاستیک کاربردهای زیادی در صنایع مختلف از جمله لوله پروفیل، کف پوش، کابل، اسباب بازی، لوازم خانگی، لوازم پزشکی و غیره دارد. وجود کلر در ساختمان شیمیایی این پلیمر باعث سنگین شدن و افزایش دانسیته آن شده و خواصی مانند خود خاموش شوندگی و مقاومت به رشد جلبکها و قارچها را به این پلاستیک میدهد. از نظر مورفولوژی تمام گریدهای تجاری پیویسی آمورف بوده و حداکثر تا 5 درصد نواحی کریستال در آن مشاهده میشود. با توجه به این ساختار آمورف درجه حرارت انتقال شیشهای برای پی وی سی حدود 84- 80 درجه سلسیوس است و تهیه محصولات شفاف از این پلاستیک امکانپذیر میباشد. در گریدهای تجاری پی وی سی متوسط وزن مولکولی حدود 31000 تا 94000 است و مونومرها به صورت سر به دم متصل میشوند.

## انواع پیویسی

بسته به نوع پلیمریزاسیون انجام شده، پیویسی به سه نام امولسیون(PVC-E)، سوسپانسیون(PVC-S) و توده(PVC-M) شناخته میشود.

در پلیمریزاسیون امولسیونی از عوامل فعال سطحی یا صابونی به عنوان امولسیفایر(حدود 2/3 درصد) استفاده میشود. پلیمر حاصل از این روش دارای اندازه ذرات بسیار ریز بوده و قطر دانههای آن حداکثر یک میکرون است. به دلیل اندازه ذرات کم از این رزین معمولاً در تهیه آمیزههای پلاستیسول استفاده میشود. به دلیل وجود باقیماندههای عوامل فعال سطحی و صابونها در این نوع رزین، کاربرد ان در تهیه آمیزههای روکش کابل پیشنهاد نمیشود. قیمت این رزینها معمولاً بالاتر از سایر انواع پی وی سی است.

پلیمر حاصل از پلیمریزاسیون سوسپانسیونی دارای اندازه ذرات در محدوده 150- 50 میکرون است. در این روش وزن مولکولی با دما و سرعت واکنش با نوع و غلظت آغازگر کنترل میشود. بیشتر محصولات 
پیویسی ار این نوع رزین میباشند و در رده کاربرد عمومی قرار میگیرند. همچنین این رزینها ممکن است در فرمولاسیون پلاستیسولها برای اصلاح خواصی مانند ویسکوزیته، دمای ژل شدن و براقیت استفاده شوند.

### پیویسی نرم شده (Plasticized PVC)

اگر از مواد نرمکنندهای که پارامتر حلالیت مشابهی با پی وی سی داشته باشند، به اندازهای به پیویسی اضافه شود که قادر به حل کردن آن نباشد و تنها یک مخلوط پایدار را تشکیل دهد، به این مخلوط پیویسی نرم شده میگویند. این فراوردهها ویژگیهای بسیاری دارند که به نوع و مقدار نرمکننده بستگی دارد. افزایش تدریجی نرمکننده سبب تغییراتی در استحکام کششی، افزایش ازدیاد طول و ضربه پذیری محصول میشود. در عمل افزایش 15- 10 درصد نرمکننده موجب افزایش درجه بلورینگی پیویسی شده و این به نوبه خود باعث افزایش نیروی بین زنجیرها میشود و در نهایت خاصیت نرمکنندگی را نخواهد داشت، این پدیده به اثر ضد نرمکنندگی معروف است و شدت اآن بستگی به نوع نرمکننده دارد. مزایای این نوع پیویسی عبارتند از دمای فرایند کمتر، جریان راحتتر تحت فشار و حل شدن بهتر در حلالها. نرمکننده سبب پایین آمدن سختی پی وی سی  شده و محدوده وسیعی از سخت (70 shore D- 50 shore A) را دربر میگیرد.

### پیویسی سخت (UnPlasticized PVC)

اگر در فرمولاسیون پیویسی مواد نرمکننده به کار نرود یا به مقدار خیلی کم(حدود 3 درصد) استفاده شود، آمیزه حاصل مادهای با سختی بالاست(حدود shore D80) که به پیویسی سخت معروف است.

## مزایای لولههای پی وی سی

### حمل و نقل و نصب آسان

وزن کم لولههای پیویسی باعث کاهش مشکلات حمل و نقل دستی، آسان شدن کار با آنها در محل کار، کاهش هزینههای حمل و نقل ماشینی، قدرت مانور نصب در فضاهای کوچک، صرفهجویی در وقت و کاهش خطرات محیط کار میشود.

### مقاوم در برابر آتش

لوله پیویسی از پلیمری ذاتاً بازدارنده و ضد آتش ساخته شده است که به سختی مشتعل شده و به محض دورشدن منبع گرما، سوختن آن متوقف میشود. در مقایسه با سایر پلاستیکها، پیویسی از نظر قابلیت احتراق، اشتعال، کسترش شعله و انتشار گرما عملکرد کندتری دارد.

### عایق الکتریکی و حرارتی

پیویسی به دلیل عدم عبور الکتریسیته مادهای مناسب برای کاربردهای عایق الکتریسیته است. همچنین مادهای مناسب به عنوان عایق حرارتی است.

### مقاوم در برابر خوردگی

لولههای پیویسی در برابر خوردگیهای سطح خارجی در زیر خاک به اندازه خوردگی سطح داخلی مقاوم است و با اسیدها، بازها، نمکها، باکتریها و اغلب مواد شیمیایی موجود در خاک و با سیال عبور کننده از لوله واکنش نشان نمیدهد و نیازی به پوششدهی سطح ندارد.

### ضریب اصطکاک ناچیز

دیواره داخلی صاف لولههای پیویسی باعث کاهش اصطکاک با سیال داخل لوله و کاهش مقومت در برابر جریان و در نتیجه انتقال بهتر سیال میشود. بنابراین نیاز به تمیزکاری و نگهداری لولهها و هزینههای عملیاتی کاهش میابد.

همچنین ضریب انقباض و انبساط پی وی سی هم از مزایای آن است که پایینتر از سایر پلیمرهاست

### حفظ کیفیت آب

استفاده از فرمولاسیون مناسب جهت تولید لوله‌های U-PVC موجب می شود تا مطابق استانداردهای ملی و بین المللی بتوان از این لوله ها جهت انتقال آب آشامیدنی استفاده نمود و اطمینان حاصل کرد که مقادیر سرب، قلع و سایر عناصر سمی نظیر جیوه، کروم، کادمیم و باریم زیر حدود مجاز استاندارد می باشند.

### عدم نشتی محلهای اتصال

لولهها و اتصالات پیویسی برای کاربردهای آبرسانی تحت فشار برای مصارف انسانی با استفاده از اتصالات چسبی یا درزگیرحلقهای بدون هیچ گونه نشتی بهم متصل میشوند.

### استحکام بالا

لولههای پیویسی در صورت طراحی و نصب درست، قابلیت تحمل فشار خارجی بالایی را دارند. همچنین این لولهها قابلیت تاب یا خم برداشتن بدون شکست را دارند و این امر آنها را بیش از پیش برای موارد جابجایی زمین به سبب زلزله یا سستی خاک مناسب میکند.

### مقاومت شيميايي بالا

پیویسی در برابر بسياري از الکل ها، روغن ها و مواد نفتي غيرآروماتيک مقاوم است. اين ماده همچنين در برابر اکثر خورنده ها نظير اسيدهاي غيرآلي، بازها و نمک ها مقاوم است. براي کارهاي معمول آبرساني، لوله هاي  PCV-Uکاملاً در برابر مواد شيميايي موجود در خاک و آب مقاوم هستند. مسئله ي مقاومت شيميايي تنها هنگامي مطرح مي شود که محيط هاي غيرعادي وجود داشته باشد و يا از لوله براي انتقال مواد شيميايي استفاده شود.

### قیمت مناسب

مواد اولیه لولههای پیویسی ارزانتر از سایر مواد پلاستیکی مانند پلیاتیلن است. پیویسی سبکتر بوده و به ازای مقاومت مساوی به حجم مواد اولیه کمتری نیاز دارد. به همین دلیل قیمت تمام شده لولههای پیویسی کمتر است.

## فرمولاسیون PVC

پیویسی مادهای سخت و بیرنگ است و هنگام گرم شدن به سطح فلز میچسبد. برای رسیدن به محدوده وسیعتری از خواص معمولاً لازم است ابتدا آمیزه سازی شده و بعد مصرف شود. با این روش میتوان دامنه وسیعی از محصولات  از لولههای سخت تا مواد بسیار نرم را تهیه کرد. آمیزه پیویسی ممکن است حاوی مواد افزودنی زیر باشد:

- پایدارکنندهها(Stabilizers)

- نرمکنندهها(Plasticizers)

- روانکنندهها(Lubricants)

- پرکنندهها و ارزانکنندهها(Extenders and fillers)

- کمک فرایندها(Processing aids)

- اصلاحکنندههای ضربه(Impact modifier)

- رنگدانهها(Pigments and colors)

- عوامل پفزا(Blowing agents)

- عوامل ضد الکتریسیته ساکن(Antistatic agents)

- عوامل کنترلکننده بو

- عوامل مات کننده

### پایدارکنندههای پیویسی

#### پایدارکنندههای حرارتی

پیویسی پلیمریست که به دما بسیار حساس است به نحوی که گرمکردن آن در دماهای بالاتر از 70 درجه سلسیوس اثرات مخربی بر خواص پلاستیک میگذارد. بنابراین در دماهای عملی فرایند آن، تخریب بسیار شدید بوده و محصول غیر قابل استفاده میشود. بنابراین لازم است موادی با آن اضافه شود تا تخریب تعدیل یا متوقف شود. این مواد پایدارکنندههای حرارتی نام دارند که کاربرد فراوانی در فرمولاسیون پی وی سی دارند. با استفاده از این مواد میتوان پی وی سی  را بدون تخریب در دماهای بالا بهراحتی فرایند کرد.

به طور کلی تخریب حرارتی پی وی سی موجب آزاد شدن کلرید هیدروژن، اتوکسیداسیون و تجزیه مکانیکی و شیمیایی زنجیر پلیمر میشود. مکانیسم تخریب زنجیر پیویسی به طور یقین مشخص نشده است. در اثر تخریب رنگ پی وی سی تغییر میکند به نحوی که با گرم کردن تدریجی به ترتیب زرد کمرنگ، نارنجی، قهوهای و سیاه میشود. هنگام انتخاب پایدارکننده مناسب و به منظور کاهش مشکلات فرایند، نه تنها اثرات پایدارسازی حرارتی باید بررسی شوند بلکه پارامترهای مهم دیگری مانند رئولوژی و مشخصات فرایندی ترکیبات پی وی سی نیز باید در نظر گرفته شوند. میزان حرارت و تنش بهکار رفته در فرایندهای مختلف مانند تزریق، پوششدهی، کلندرها، اکستروژن و ... متفاوت است. علاوه بر آن شفافیت مورد نیاز آمیزه، سمیت و طبیعت مواد آمیزه در انتخاب پایدارکننده مناسب اهمیت دارد.

تمام پایدارکنندهها و سامانههای پایدارسازی از نظر مفهوم کاربردی خارجی هستند، به این معنی که پایدارکننده با پی وی سی به صورت فیزیکی و حین آمیزهسازی مخلوط میشود. به طور کلی واکنشهای جانبی که حین فرایند پلیمریزاسیون پی وی سی انجام میشود باعث ایجاد شاخههای جانبی در زنجیر پلیمر و پیوند دوگانه اولفینی میشود. کلر موجود در زنجیر پلیمر در اثر واکنش با هیدروژن ترکیبات دیگر بهراحتی وارد واکنش شده و به صورت HCL آزاد میشود و در نتیجه در زنجیر پلیمر پیوند دوگانه مزدوج بهوجود میآید. این پیوندهای دوگانه علاوه بر این که موجب تغییر رنگ محصول میشوند، محلهایی مناسب برای حمله عوامل تخریب کننده مانند نور و گرما هستند. اسید کلریدریک ازاد شده میتواند در واکنش تخریب به عنوان کاتالیزور نقش ایفا کند. بنابراین پی وی سی بسیار حساس به تخریب است و پایدارکننده آن باید بتواند بلافاصله با  HCL ناشی از تخریب وارد واکنش شود، ولی در عین حال با کلر واکنش ندهد.  پایدارکنندههای حرارتی را میتوان به صورت زیر دستهبندی کرد:

##### پایدارکنندههای آلی قلع

این مواد عموماً به دودسته ترکیبات آلی قلع گوگرد دار(مرکاپتیدهای آلی قلع و سولفیدهای آلی قلع) و ترکیبات آلی قلع بدون گوگرد(کربوکسیلاتهای آلی قلع) تقسیم میشوند. ترکیبات آلی قلع گوگرد دار به عنوان عمومیترین و موثرترین پایدارکنندههای حرارتی پیویسی شناخته شدهاند. اثر پایدارسازی این ترکیبات مربوط به گروههای سولفید یا مرکاپتو است. این پایدارکنندهها در مواردی که پایداری حرارتی زیاد لازم باشد، به کار برده میشوند(مانند فرایند اکستروژن و کلندرینگ پیویسی سخت یا قالبگیری تزریقی و پوششدهی بستر مایع). از مهمترین خواص پایدارکنندههای آلی قلع، شفافیت بلوری محصولاتی است.

##### پایدارکنندههای سرب

این ترکیبات به صورت نمکهای سرب و صابونهای سرب(همراه با استئاریک اسید) موجود هستند. مهمترین مزیت این پایدارکنندهها قیمت پایین، قدرت پایداری حرارتی خوب و کاربرد آنها در محصولات عایق الکتریکی است. استفاده از این ترکیبات در ساخت محصولات شفاف و محصولاتی که کاربرد بهداشتی دارند مجاز نیست. مکانیسم پایدارسازی این مواد به دلیل ترکیب آنها با HCL و تولید کلرید سرب میباشد. پایدارکنندههای پودری سرب از نظر سلامتی و محیط زیست خطرآفرین میباشند، زیرا امکان جدایی آنها از مخلوط پیویسی خشک زیاد است و باید با نرمکننده یا روانکننده مخلوط شده و بعد مصرف شوند یا به شکل گرانول یا فلس تهیه شوند. پایدارکنندههای سرب هدایت الکتریکی را افزایش میدهند و به همین دلیل در کابلها و عایقهای الکتریکی استفاده نمیشوند. در همه کاربردها معمولاً استئارات سرب با نمکهای سرب بازی ترکیب میشوند.

##### پایدارکنندههای سایر فلزات

این پایدارکنندهها معمولاً کربوکسیلاتهای فلزی هستند که مخلوطی از نمکهای حلقوی و غیر حلقوی اسیدهای کربوکسیلیک به همراه نسبتهای مختلفی از باریم، کادمیم، روی و کلسیم میباشند. معمولاً استئاریک اسید و لوریک اسید در سیستمهای جامد و اولئیک اسید و اسیدهای کوتاه زنجیر در سیستمهای مایع کاربرد دارند.

کربوکسیلاتهای فلزی معمولاً ترکیبات باریم / روی ، باریم/ کادمیم، باریم / کادمیم / روی و کلسیم/ روی هستند. کربوکسیلاتهای کادمیم با روی باعث رنگ اولیه خوب شده ولی پایداری حرارتی آنها در بلند مدت ضعیف است، از طرفی ترکیبات باریم و کلسیم رفتاری عکس از خود نشان میدهند.

###### پایدارکنندههای باریم/کادمیم(Ba/Cd) و (Ba/Cd/Zn)

کربوکسیلاتهای باریم/کادمیم از قدیمیترین پایدارکنندههای پیویسی هستند. این مواد اغلب در اکستروژن محصولات از جنس پیویسی سخت مانند پروفیلهای در و پنجره کاربرد دارند. پودرهای استئارات و لورات باریم/کادمیم به عنوان صابونهای فلزی استفاده میشوند. وجود زنجیرهای بلند اسیدهای چرب در ساختار شیمیایی این ترکیبات سبب خاصیت خودروان کنندگی آنهاست که لازم است در فرمولاسیون آمیزه توجه شود. بیشتر پایدارکنندههای جامد باریم/کادمیم شامل نرمکنندههای اپوکسیدی و فسفیتی میباشند که تاثیر خوبی روی خواص نوری و پایداری جوی قطعات پیویسی دارند و به همین دلیل اغلب در صنعت ساختمان کاربرد دارند.

پایدارکنندههای مایع باریم / کادمیم / روی (با کمتر از 5 درصد کادمیم) در پایدارکردن پیویسی نرم استفاده میشوند. این پایدارکنندهها دارای مقدار بیشتری حلال هستند که با استفاده از اسیدهای چرب با زنجیر بلند میتوان مقدار حلال آنها را کم کرد. این مواد معمولاً برای تهیه محصولات نیمه شفاف و کدر کاربرد دارند.

###### پایدارکنندههای باریم/روی (Ba/Zn)

از مزایای این نوع پایدارکنندهها رنگ اولیه خوب، پایداری حرارتی دراز مدت، شفافیت، تاثیر بر گرانروی آمیزه و پایداری در برابر شرایط جوی است. این مواد اغلب در تهیه فیلمهای نرم و نیمه خشک، چرم مصنوعی، کفپوش و موکت کاربرد دارند.

###### پایدارکنندههای کلسیم/روی (Ca/Zn)

این پایدارکنندهها خواص حرارتی کمتری نسبت به پایدارکنندههای باریم/روی و باریم/کلسیم دارند. مهمترین مزیت استفاده از آنها غیرسمی بودن آنهاست، بنابراین برای محصولات بهداشتی از جنس PVC بهکار میروند(مانند استئارات روی و کلسیم). با استفاده از پایدارکنندههای کمکی میتوان بازدهی این مواد را افزایش داد. افزایش مقدار کلسیم باعث تضعیف رنگ اولیه میشود، ولی پایداری حرارتی بلندمدت را افزایش میدهد. افزایش مقدار روی نتیجه عکس دارد. ترکیبات تجاری این مواد معمولاً خاصیت خودروانکنندگی دارند.

##### پایدارکنندههای غیرفلزی(آلی):

این مواد قدرت پایدارکردن کامل آمیزه پیویسی را ندارند و معمولاً همراه با سایر پایدارکنندههای فلزی بهکار میروند و بازدهی آنها را افزایش میدهند. مهمترین این نوع پایدارکنندهها عبارتند از: استرهای اسید آمینوکروتونیوم، مشتقات اوره، ترکیبات اپوکسی و فسفیتها.  استرهای اسید آمینو کروتونیوم به ویژه در آمیزهسازی پیویسی سخت، پیویسی سوسپانسیون و امولسیونی در ساخت فیلمهای بستهبندی، بطریها و ظروف بادی استفاده میشوند و مقدار مصرف آنها 2-1 قسمت همراه با یک پایدارکننده کمکی اپوکسی است. مشتقات اوره به ویژه در آمیزههای پیویسی امولسیون استفاده میشوند. این مواد امتزاجپذیری کمی با پی وی سی دارند به همین دلیل مقدار مصرف آنها کم است(حدود Phr 3/0 تا Phr 5/0).

ترکیبات اپوکسی معمولاً به عنوان پایدارکننده کمکیدر آمیزه مصرف میشوند. این مواد همچنین خاصیت نرمکنندگی دارند. این ترکیبات(روغن سویای اپوکسیدارشده، استرهای اپوکسی) بسیار مهم هستند و کاربردهای گستردهای دارند و سبب اثر همافزایشی در سامانههای پایدارکننده آلی- فلزی میشوند. میزان استخراج و مهاجرت آنها کم است. به دلیل قطبیت گروههای اپوکسی پخش افزودنیهای جامد مانند رنگدانهها، پرکنندهها و کمک فرایندها بهبود مییابد. حساس بودن این مواد در مقابل حملات میکروارگانیسمها و امکان تراوش بر روی سطح از معایب این مواد است. فسفیتهای آلی نیز به عنوان پایدارکنندههای کمکی همراه سامانههای فلزی(یاریم/کادمیم و کلسیم/روی) استفاده میشوند. این مواد معمولاً مایع بوده و اثر روانکنندگی ندارند. کاربرد آنها در تهیه فیلمهای بستهبندی مواد غذایی، ظروف و انواع بطریهاست.

## فلزات سنگین  و تاثیر آنها بر سلامت انسان

در جدول تناوبی به آن تعداد از عناصر که وزن اتمی بالایی داشته و در درجه حرارت اتاق خاصیت فلزی دارند فلز سنگین اطلاق می‌شود. از آنجایی که تعاریف مختلفی برای این عناصر شده و در این طبقه عناصر مختلفی قرار داده شده اند باید تنها از اصطلاح فلزات و یا شبه‌فلزات استفاده نمود. بر اساس این تعارف فلزات مس تا بیسموت در جدول تناوبی که دانستیته بیشتر از 4 دارند به عنوان فلزات سنگین تعریف شده‌اند. در جدول تناوبی به فلزات گروه 3 تا 16 در تناوب 4 و 4 به بعد فلزات سنگین می‌گویند. بسیاری از این عناصر نه تنها برای حیات بیولوژیکی ضروری نیستند بلکه بسیار هم خاصیت سمی دارند. ارگانیسم‌های زنده به مقادیر بسیار کمی از فلزات سنگین برای ادامه رشد و بقاء نیار دارند که به اصطلاح به آنها Trace Elements می‌گویند مثل آهن، کبالات، مس، منیزیم، مولیبدن، وانادیم، استرنیم و روی و اگر از آن حداقل مورد نیاز و ضروری افزایش یابند باعث اخلال در رشد می‌گردند. سایر فلزات سنگین مانند جیوه، سرب و کادمیم عناصر حیاتی نبوده و اثرات سودمندی بر حیات ارگانیسم‌های زنده ندارند به طوریکه تجمع آنها در بدن موجودات زنده به خصوص پستانداران باعث بیماری‌های خطرناکی می‌گردد. مسیرهای ورود به بدن پستانداران به طور معمول از طریق هوای آلوده که در مناطق صنعتی پس از بارندگی وارد خاک و آب زیرزمینی می‌شوند و همچنین از طریق دریاها و اقیانوس‌ها می‌باشد.

در مسمومیت‌های ناشی از مصارف دارویی، فلزات سنگین شامل آهن، منیزیم، آلومینیوم یا برلیوم می‌باشند.  در مبحث حفاظت محیط زیست، بهداشت و سلامت انسان‌ها فلزاتی مانند سرب، جیوه، مس، کادمیوم، نیکل،کروم و.. جزء گروه فلزات سنگین بوده که این عناصر و بسیاری از ترکیبات آن‌ها به لحاظ اثرات سوء و زیانبارشان بر سلامت انسان و محیط زیست از سموم پرخطر پیرامون ما محسوب می‌گردند. این سموم در هوای تنفسی، آب آشامیدنی، مصالح ساختمانی، لوازم آشپزخانه و حتی البسه موجود می‌باشند. یکی از اساسی‌ترین مسئله‌ها در ارتباط با فلزات سنگین عدم متابولیزه شدن آنها در بدن می‌باشد. در واقع فلزات سنگین پس از ورود به بدن دیگر از بدن دفع نشده بلکه در بافت‌هایی مثل چربی، عضلات، استخوان‌ها و مفاصل رسوب کرده و انباشته می‌گردند که همین امر موجب بروز بیماری‌ها و عوارض متعددی در بدن می‌شود. فلزات سنگین همچنین جایگزین دیگر املاح و مواد معدنی مورد نیاز در بدن می گردند. مثلا در صورت کمبود روی در مواد غذایی کادمیوم جایگزین آن می‌گردد. به طور کلی اختلالات عصبی (پارکینسون، آلزایمر، افسردگی، اسکیزوفرنی)، انواع سرطان‌ها،فقر مواد مغذی،  بر هم خوردن تعادل هورمون‌ها، چاقی، سقط جنین، اختلالات تنفسی و قلبی‌عروقی،  آسیب به کبد، کلیه ها و مغز،آلرژی و آسم، احتلالات غدد درون‌ریز، عفونت‌های ویروسی مزمن، کاهش آستانه تحمل بدن، اختلال در عملکرد آنزیم‌ها، تغییر در سوخت و ساز، ناباروری، کم‌خونی، خستگی، تهوع و استفراغ، سردرد و سرگیجه، تحریک‌پذیری،  تضعیف سیستم ایمنی بدن، تخریب ژن‎ها، پیری زودرس، اختلالات پوستی، کاهش حافظه، بی‌اشتهایی، التهاب مفاصل، ریزش مو، پوکی استخوان و در موارد حاد مرگ از نتایج اثرات ورود فلزات سنگین به بدن انسان می‌باشد. از طرفی خاصیت تجمع‌پذیری فلزات سنگین در گیاهان و ورود آن‌ها به زنجیره غذایی خطرات ناشی از آنها را دو چندان می کند. با رشد صنعت و افزایش مصرف مواد شیمیایی ورود آن‌ها در آب، خاک و هوا و آلوده شدن محیط احتمال رویاروئی انسان با خطرات ناشی از آن‌ها بیشتر شده است.

### منابع کلی انتشار

منابع اصلی آلودگی فلزات سنگین شامل 1.منابع انسان‌ساز و 2.منابع طبیعی انتشار آن‌ها می‌باشد. به عنوان مثال منابع طبیعی انتشار کادمیم  عمدتا شامل سنگ‌های رسوبی، سنگ فسفات‎های دریایی، آتشفشان‌های فعال، معادن و بسترهای سنگی حاوی آن‌ها، دریاچه‌ها، جنگل‌سوزی و منابع انسان‌ساز آن انتشار از صنایع مصرف‌کننده محصولات حاوی کادمیم مانند باطری‌های نیکل‌کادمیم، پلاستیک، سرامیک، شیشه، رنگ، میناکاری که در تولید آن‌ها از رنگ‌های حاوی کادمیم استفاده می‌شود، تثبیت‌کننده‌های کادمیمی استفاده شده درفرآیند تولید محصولات پلی‌وینیل‌کلراید  (PVC)، محصولات آهنی و غیرآهنی با روکش‌های کادمیمی، آلیاژهای کادمیمی و محصولات الکترونیکی، زباله‌سوزهای شهری،  پسماندهای صنایع فلزی مثل صنایع آهن و فولاد، سیمان، سنگ گچ، روی، سرب، مس و آلیاژهای آن‌ها و باقی‌مانده‌های سوخت های فسیلی و.... می‌باشد. همچنین مصرف لجن فاضلاب و کودهای فسفاته در زمین‌های کشاورزی و باقی‌مانده‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، پسماندهای صنایع سیمان و محل‌های دفن زباله (که در آن‌ها زباله‌های حاوی کادمیم یا ناخالصی‌های آن وجود دارد) از عوامل آلودگی کادمیم درخاک هستند.

در مورد جیوه نیز می‌توان به عمده موارد مصرف آن شامل آمالگام جیوه، کـاتالیست‌ها، وسایل الکتریکی ترمومتر، بارومتر، لامپ‌های جیوه‌ای، دیگ‌های بخار تولید پی وی سی (کاربرد اکسید جیوه به عنوان کاتالیزور)، آینه، باطری، تولید سود سوزآور، محصولات کشاورزی (قارچکش، ‎آفتکش، ضدباکتری و …) و همچنین کاربرد زیادی از آن در دارو سازی، رنگسازی و مصرف در استخراج طلا نام برد. جیوه همچنین به عنوان ضدباکتری و یا نگهدارنده در تهیه رنگهای مورد مصرف بکار برده می‌شود. بیشترین ترکیب قابل استفاده جیوه  فنیل‌مرکوریک‌استات و فنیل‌مرکوریک ‌اولئات بوده که هر دو از درجه سمیت بالایی برخوردار می‌باشند. اکسید جیوه نیز به عنوان یک ترکیب ضدکپک در رنگ‌های نقاشی استفاده می‌شود. همچنین سال‌هاست که از ترکیبات جیوه در صابون‌ها و کرم‌های آرایشی که به منظور روشن ترکردن پوست به کار می‌رود استفاده می‌شود. معمولا این فرآیند با مهار پیگامتاسیون انجام می‌گیرد. استفاده از این مواد در حال حاضر در برخی از کشورهای آفریقایی، آمریکای شمالی و اروپا ممنوع گردیده است. این مواد توسط کمیته‌های بهداشتی مختلف اروپا مورد تجزیه و بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برخی از صابون‌های حاوی 3-1 درصد یدید جیوه و کرم‌های سفیدکننده حاوی 5-1 درصد ترکیبات آمونیاکی جیوه هستند و چون در طول روز بر روی پوست باقی می‌مانند فرصت کافی برای جذب در پوست خواهند داشت. همچنین فلزات سنگین مثل سرب، کادمیم و جیوه از طریق پسماندها و فاضلاب‌های حاوی آنها در صنایع، مراکز خدماتی بهداشتی و درمانی، نساجی‌ها، کارخانه‌های رنگسازی صنایع فلزی آهن و فولاد و صنایع فلزی غیرآهنی، زباله‌ها و پسماندهای حاوی لامپ‌های سوخته و باطری‌های مستعمل و ... به محیط زیست راه پیدا می‌کنند. جیوه، سرب و کادمیم از طریق مصرف سوخت‌های فسیلی و یا استفاده از زباله‌سوزهای شهری برای دفع زباله‌ها هوا را نیز آلوده می‌کنند. کاربرد باتری خشک برای اسباب‌بازی، ساعت، لب‌تاپ، تلفن‌های همراه، ابزار مکانیکی قابل حمل و کامپیوتر میزان آن‌ها را در زباله‌های شهری افزایش می‌دهد. باتری‌های آلکالاین هر روز در خانه ها در ریموت‌کنترل‌ها، چراغ‌های چشمک‌زن و دیگر وسایل الکترونیکی استفاده می‌شوند. باتری‌های که در ساعت، وسایل کمک شنوایی و .. استفاده می‌شوند نیز حاوی جیوه، نقره، کادمیوم، لیتیم، یا دیگر فلزات سنگین هستند.

## مروری بر تحقیقات گذشته

به طور کلی سامانههای توزیع آب (لولهها، اتصالات، روکشها، درزگیرها و غیره) علاوه بر محیط خارجی با آب نیز واکنش میدهند، این واکنشها سبب کاهش کیفیت آب میشوند. نفوذ از لولههای پلاستیکی و نشت از پوششها و اتصالات فلزی عوامل این کاهش کیفیت هستند. نشت را میتوان به شکل ورود فلزات، جامدات و مواد شیمیایی ار لولهها به داخل آب تعریف کرد که میتواند سبب افزایش مقدار فلزات و 
آلایندههای آلی در آب مصرفی شود. با توجه به اهمیت نشت فلزات سنگین از لولههای پلاستیکی، 
لولههای فلزی و بتونی و همچنین پوششها، آسترها و آببندهای مختلف و تاثیر آن بر سلامتی انسان، مطالعات گوناگونی در این زمینه انجام شده است که در جدول زیر به تعدادی از  آنها اشاره شده است.

| جدول 1-1 عناوین تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه آلوده سازی آبهای آشامیدنی توسط لوله های انتقال آب |
| --- |
| شماره مرجع | نویسندگان | عنوان |
| 1 | Malack et.al. 2001. | Effect of solar radiation on the migration of vinyl chloride monomer from unplasticized PVC pipes. |
| 2 | Wong et.al. 1990 | Some further studies on factors affecting the leaching of lead from unplasticized poly (vinyl chloride) pipes. |
| 3 | Wong et.al. 1988. | Temperature effects on the leaching of lead from unplasticized poly(vinyl chloride) pipes. |
| 4 | Świetlik,et.al. 2012. | Corrosion in drinking water pipes: The importance of green rusts. |
| 5 | Kim et.al. 2011 | Effect of pH on the concentrations of lead and trace contaminants in drinking water: A combined batch, pipe loop and sentinel home study. |
| 6 | Walter et.al. 2011 | Investigation of factors affecting the accumulation of vinyl chloride in polyvinyl chloride piping used in drinking water distribution systems. |
| 7 | Gerke et.al. 2010 | Speciation and distribution of vanadium in drinking water iron pipe corrosion by-products. |
| 8 | Lasheen et.al. 2008. | Factors influencing lead and iron release from some Egyptian drinking water pipes. |
| 9 | Skjevrak et.al. 2003 | Volatile organic components migrating from plastic pipes (HDPE, PEX and PVC) into drinking water. |
| 10 | Guo et.al. 1997 | Increases of lead and chromium in drinking water from using cement—mortar-lined pipes: initial modeling and assessmen. |
| 11 | Alam et.al. 1989 | Metal contamination of drinking water from corrosion of distribution pipes. |
| 12 | Ando et.al. 1984 | Studies on vinyl chloride migrating into drinking water from polyvinyl chloride pipe and reaction between vinyl chloride and chlorine. |
| 13 | حاجیان نژاد و همکاران | بررسی نشت فلزات سنگین از لوله های پی وی سی و پلی پروپیلن مصرفی در شبکه آبرسانی شهر اصفهان |

# فصل دوم

روش تحقیق و فنون مورد استفاده

## مواد و تجهیزات مورد نیاز

2-2-1 محلول استاندارد سرب 1000 mg L-1 ، ساخت شرکت مرک

2-2-2 محلول استاندارد قلع 1000 mg L-1 ، ساخت شرکت مرک

2-2-3 اسید نیتریک 63% ، ساخت شرکت مرک

2-2-4 اسید سولفوریک 95-98%، ساخت شرکت مرک

2-2-5 هیدروژن پراکسید 30%، ساخت شرکت مرک

2-2-6 گاز کربنیک با خلوص 999/99: از این جهت اسیدی کردن پی اچ آب مقطر در حدود 1± 5/4 استفاده می شود.

2-2-7 لوله های پی وی سی تولید شده در کشور، با ارتفاع 25Cm و قطر داخلی 10Cm.

2-2-8 دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر اتمی (ICP-AES)، ساخت کمپانی Thermo-USA

پارامترهای تنظیم شده دستگاه جهت انداژه گیری غلظت سرب و قلع طبق جدول زیر می باشد:

| جدول 2-1 پارامترهای تنظیم شده جهت اندازه گیری عناصر سرب و قلع در بافت لوله |
| --- |
| Parameters | Characteristics |
| Plasma gas | Argon |
| Plasma gas flow rate | 15 Lmin−1 |
| Auxiliary gas flow rate | 0.5 Lmin−1 |
| Frequency of RF generator | 40 MHz |
| RF generator power | 1150 W |
| Sample flush time | 30S |
| Nebulizer pressure | 20 psi |
| Eluent | Deionized water |
| Elution rate | 2.77 ml min-1 |
| Analysis pump rate | 1.85 ml min-1 |
| Wavelength (nm) | Pb: 220.353, Sn : 189.989 |

2-2-9 دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی (AA-GF) و سیستم تولید هیدرید(MHS 20)، ساخت کمپانی       Perkin-Elmer مدل 5100 PC.

پارامترهای تنظیم شده دستگاه جهت اندازه گیری غلظت سرب و قلع طبق جدول زیر می باشد:

| جدول 2-2 پارامترهای تنظیم شده جهت اندازه گیری عنصر سرب |
| --- |
| Graphite furnace atomic adsoptiom spectroscopy | Technique |
| 20 µl | Injection volume |
| 20 0C | Injection temperature |
| Furnace programme |
| Internal flow (ml min-1) | Hold time (sec) | Ramp time (sec) | Temperature (0C) | Step |
| 300 | 50 | 10 | 120 | 1 |
| 300 | 30 | 1 | 850 | 2 |
| 300 | 15 | 1 | 1200 | 3 |
| 0 | 5 | 0 | 1800 | 4 |
| 300 | 5 | 1 | 2600 | 5 |

| جدول 2-3 پارامترهای تنظیم شده جهت اندازه گیری عنصر قلع |
| --- |
| Flow Injection Mercury/Hydride System (FI-MHS) | Technique |
| 286.3 nm | Wavelenght |
| 15 sec. | Integaration time |
| Smoothing: 19 points | Data processing |
| 900 °C | Cell temperature |
|  | Reagents |
| Saturated boric acid (approx. 50 g/L) in 1% (v/v) HCl | Carrier solution |
| 0.4 % NaBH4 in 0.05% NaOH | Reducing Agent |

2-2-10 مایکرویو آزمایشگاهی مخصوص هضم مواد، ساخت کمپانی Preekem-China.

| جدول 2-4 پارامترهای تنظیم شده جهت هضم هر یک از لوله ها |
| --- |
| Step | Temperature (0C) | Time (min) |
| 1 | 140 | 10 |
| 2 | 180 | 10 |
| 3 | 200 | 10 |
| 4 | 220 | 30 |

## اندازه گیری درصد سرب و قلع موجود در بافت لوله ها

از دستگاه پلاسما جهت اندازه گیری سرب و قلع در بافت هر یک از نمونه ها استفاده شد. برای این منظور ابتدا هر یک از لوله ها توسط مواد شوینده و سپس توسط آب مقطر شستشو داده شد و اجازه داده می شود در دمای آزمایشگاه به مدت 48 ساعت خشک گردد. در مرحله بعد، توسط یک کاتر مناسب حدود 2/0 گرم از هر یک از نمونه ها را بصورت پلیسه (براده) دراورده و پس از توزین با دقت 001/0 گرم، به ظروف مخصوص مایکروویو، جهت هضم انتقال داده می شوند. در  مرحله بعد به ترتیب به هر یک از ظروف 4 ml HNO3 63% ، 2ml H2O2 30% و 1.5 ml H2SO4 95-98% اضافه می گردد و اجازه داده می شود بخارات اسیدی حاصل خارج گردد. ( احتیاط- تمامی مراحل اضافه نمودن اسید ها باید در زیر هود مناسب انجام گیرد). در مرحله بعد هر یک از ظروف بصورتیکه در تصاویر زیر نشان داده شده است ، به داخل دستگاه مایکرویو انتقال داده می شود و طبق برنامه ریزی جدول زیر نمونه ها هضم می گردند.

در نهایت، هر یک از ظروف از دستگاه خارج و محلول داخل آنها در ظروف حجمی مناسب توسط آب مقطر به حجم رسانده می شود. این محلول ها آماده تزریق به دستگاه می باشند.

تصاویر دستگاه پلاسما و مایکروویو آزمایشگاهی مورد استفاده در این پروژه

مراحل هضم لوله های پی وی سی در دستگاه مایکروویو

## تعیین میزان رهایش سرب و قلع حاصل از هر یک از لوله ها

اندازه گیری میزان سرب و قلع طبق روش اشاره شده در استاندارد ملی ایران به شماره 2417 انجام گرفت. این مراحل بصورت زیر می باشد:

2-3-1 ابتدا هر یک از لوله ها بطور کامل توسط مواد شوینده مناسب  شستشو داده می شود.

2-3-2 هر یک از لوله ها بمدت 5 ساعت در آب لوله کشی غوطه ور می شوند. در این مرحله یاید آب با جریانی در حدود     3 m/min از روی لوله ها جریان داشته باشد.

2-3-3 هر یک از لوله ها توسط آب مقطر شستشو داده می شوند.

2-3-4 یک سر هر یک از لوله ها با درپوش .مناسب بسته می شود.

2-3-5 هر یک از لوله ها با 500 میلی لیتر آب مقطر پر می شوند.

2-3-6 سر دیگر هر یک از لوله ها بسته و به مدت 48 ساعت در دمای آزماشگاه نگهداری می شود. پس از گذشت این زمان، میزان سرب در هر .یک از محلول ها توسط دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی تعیین می شود.

2-3-7 در مرحله بعد، هر یک از لوله ها توسط آب مقطر اسیدی شده پر می شود و به مدت 48 ساعت در دمای آزمایشگاه نگهداری می شود. سپس محلول داخل هر یک از آنها تخلیه می شود.

2-3-8 هر یک از لوله ها توسط 500 میلی لیتر آب مقطر پر می شود و پس از گذشت 48 ساعت میزان سرب و قلع موجود در هر محلول توسط دستگاه جذب اتمی مجهز  به کوره گرافیتی تعیین می شود.

2-3-9 غلظت سرب و قلع برحسب میکروگرم بر لیتر گزارش می شود. نکته: غلظت سرب برابر میانگین غلظت های محاسبه شده در بند های 2-4-6 و 2-4-8 است.

# فصل سوم

یافته ها و بحث و نتیجه گیری

## حدود مجاز سرب و قلع در آبهای آشامیدنی در استاندارد ملی ایران و سایر استانداردهای جهانی

بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 1053 (تجدید نظر پنجم) که مشخص کننده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب های آشامیدنی است، حد مجاز عنصر سرب 10 میکروگرم بر لیتر (01/0 میلی گرم بر لیتر) تعیین شده است. همچنین حد مجاز این عنصر در آب آشامیدنی در سایر استاندارد های جهانی مطابق با جدول زیر می باشد:

| جدول 3-1 حد مجاز تعیین شده برای سرب در آب آشامیدنی در استاندارد های جهانی |
| --- |
| سازمان بین المللی | حد مجاز تعیین شده برای سرب در آب آشامیدنی (میکرو گرم بر لیتر) |
| سازمان بهداشت جهانی | 10 |
| استاندارد اروپا | 10 |
| استاندارد آمریکا | 15 |
| استاندارد کانادا | 10 |
| استاندارد چین | 10 |

در استاندارد ملی ایران و در سایر استانداردهای جهانی حد مجازی برای عنصر قلع در آبهای آشامیدنی تعیین نشده است. علت این امر سمیت بسیار پایین تر این عنصر در مقایسه با سرب است که در راهنمای به چاپ رسیده در سازمان بهداشت جهانی در مورد کیفیت آبهای آشامیدنی، به تفصیل در این مورد توضیح داده شده است.  با این وجود در استاندارد ملی ایران به شماره 12968 حدود مجاز فلزات سنگین در سبد غذایی یک فرد مشخص شده است که کاملا منطبق بر استاندارد های جهانی می باشد. بر اساس مقادیر تعیین شده برای قلع (که در جدول زیر نشان داده شده است)، حدود مجاز برای این عنصر 250-150 میلی گرم در لیتر است که در مقایسه با حدود مجاز سرب (1-01/0 میلی گرم بر لیتر) بسیار بالاتر است.

جدول 3-2 حدود مجاز تعیین شده برای فلزات سنگین در مواد غذایی (برگرفته از استاندارد ملی ایران به شماره 12968).

| نوع ماده غذایی | سرب | کادمیم | جیوه | آرسنیک | قلع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| چاشنی ها | نمک | 1 | 5/0 | 1/0 | 5/0 | - |
| حبوبات | حبوبات تازه خوری (نخود فرنگی و لوبیا) | 2/0 | 1/0 | - | - | - |
|  | حبوبات (نخود و عدس و ...) | 2/0 | 1/0 | - | - | - |
|  | سویا | - | 1/0 | - | - | - |
| روغن ها و چربی های خوراکی | مینارین | 1/0 | - | - | 1/0 | - |
|  | مارگارین | 1/0 | - | - | 1/0 | - |
|  | روغن زیتون خام و تصفیه شده | 1/0 | - | - | 1/0 | - |
|  | روغن نباتی خام و تصفیه شده | 1/0 | - | - | 1/0 | - |
|  | سایر روغن ها و چربی های خوراکی | - | - | - | 1/0 | - |
| سبزیهای تازه | سبزیهای جالیزی | 1/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | سبزیهای برگی | 2/0 | 1/0 | - | - | - |
|  | سبزیهای غده ای و ریشه ای | 1/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | سبزیجات ساقه ای | - | 1/0 | - | - | - |
|  | سیب زمینی | - | 1/0 | - | - | - |
|  | قارچ | - | 2/0 | - | - | - |
| غلات | گندم | 15/0 | 03/0 | - | - | - |
|  | برنج | 15/0 | 06/0 | - | 15/0 | - |
|  | سایر غلات | 15/0 | 1/0 | - | - | - |
|  | غذای کودک | 02/0 |  |  |  | 50 |
| فراورده های غذایی با بسته بندی قوطی | انواع میوه فراوری شده | 1 | - | - | - | 250 |
|  | انواع سبزیها و حبوبات فراوری شده | 1 | - | - | - | 250 |
|  | رب گوجه فرنگی | 1 | - | - | - | 250 |
|  | غذاهای آماده | - | - | - | - | 250 |
|  | گوشت پخته شده | - | - | - | - | 200 |
| گوشت و فراورده های گوشتی | انواع گوشت قرمز | 1/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | انواع گوشت ماکیان | 1/0 | - | - | - | - |
|  | گوشت مرغ | 1/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | انواع گوشت قرمز با بسته بندی موادی از جنس قلع | - | - | - | - | 200 |
|  | انواع گوشت قرمز با بسته بندی موادی از جنس غیر قلع | - | - | - | - | 50 |
| لبنیات | شیر | 02/0 | - | - | - | - |
|  | شیر خشک | 02/0 | - | - | - | - |
|  | شیر تغلیظ شده | 02/0 | - | - | - | - |
| ماهی ها و فراورده های شیلات | ماهی | 03/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | فراورده های شیلات | - | - | 5/0 | - | - |
| میوه های تازه | میوه های نیمه گرمسیری و گرمسیری | 1/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | میوه های دانه ریز | 2/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | مرکبات | 1/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | میوه های دانه دار | 1/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | میوه های هسته دار | 1/0 | 05/0 | - | - | - |
|  | زیتون | 1/0 | 05/0 | - | - | 250 |
| نوشیدنیها | آب میوه ها و نکتارها | 05/0 | - | - | - | - |
|  | انواع نوشیدنی با بسته بندی قوطی | - | - | - | - | 150 |
|  | آب آشامیدنی | 01/0 | 003/0 | 006/0 | 01/0 | - |

همانطور که به تفصیل در فصل اول اشاره شد، غلظت بالای عناصری همچون سرب و قلع در بدن انسان سبب بروز عوارض مختلفی از جمله:  اختلالات عصبی (پارکینسون، آلزایمر، افسردگی، اسکیزوفرنی)، انواع سرطان‌، فقر مواد مغذی،  بر هم خوردن تعادل هورمونی، چاقی، سقط جنین، اختلالات تنفسی، قلبی و ‌عروقی،  آسیب دیدگی کبد، کلیه ها و مغز، اختلال در عملکرد آنزیم‌ها، ناباروری، کم‌خونی، خستگی، تهوع و استفراغ، سردرد و سرگیجه، تضعیف سیستم ایمنی بدن، اختلالات پوستی، کاهش حافظه، بی‌اشتهایی، التهاب مفاصل، ریزش مو، پوکی استخوان و در موارد حاد مرگ می شود. بر این اساس کنترل مسیر های ورودی این عناصر به بدن انسان از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان کیفیت آب های آشامیدنی و کنترل عوامل تاثیر گذار بر کیفیت این آبها بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به مطالعات انجام شده و گزارشات به چاپ رسیده، لوله های مورد مصرف در شبکه های آبرسانی ( از جمله: انواع لوله های فلزی، پلی پروپیلن، پی وی سی و پلی اتیلن) می توانند منبعی جهت انتشار فلزات سنگین به درون آبهای آشامیدنی و کاهش کیفیت آن شوند. این امر ممکن است به دلیل ناخالصی های فلزی موجود در بافت این لوله ها و یا استفاده از ترکیبات پایدار کننده حرارتی آلی فلزی مختلف از جمله: ترکیبات آلی قلع، سرب، کادمیم و روی باشد.

در این پروژه، هدف بررسی امکان رها سازی عتاصر سرب و قلع از لوله های پی وی سی مورد مصرف در شبکه های آبرسانی کشور، که توسط سازندگان داخلی تولید شده است، می باشد. تمامی مراحل انجام آزمون ها، آماده سازی هر یک از  آزمونه ها و اندازه گیری میزان رهایش سرب و قلع،  منطبق با روش های اشاره شده در استاندارد ملی ایران به شماره 2417 بوده است. لازم به ذکر است، در تمامی نمونه لوله های مورد مطالعه، از پایدار کننده های حرارتی بر پایه سرب استفاده شده است.

نتایج حاصل برای میزان رها سازی سرب و قلع و همچنین درصد هر یک از این عناصر در هر یک از نمونه لوله های تولید شده در واحدهای تولیدی کشور در جداول صفحات بعد آورده شده است.

## نتیجه گیری

مقادیر میانگین اندازه گیری شده برای میزان رهایش سرب و قلع در لوله های پی وی سی مورد آزمون، تولید شده با پایدارکننده های حرارتی بر پایه سرب، به همراه حدود مجاز تعیین شده برای سرب در آب های آشامیدنی در استاندارد ملی ایران و سایر استاندارد های جهانی در جدول زیر آورده شده است. مقایسه بین نتایج بدست آمده برای سرب با حدود مجاز تعیین شده برای این عنصر، نشان دهنده انطباق کامل با استاندارد ملی ایران و سایر استاندارد های جهانی می باشد و در هیچ یک از موارد تجاوزی از حدود مجاز ذکر شده دیده نمی شود.

در مورد عنصر قلع، همانطور که قبلا اشاره شد، حد مجازی برای این عنصر در آبهای آشامیدنی در استاندارد های ملی ایران و سایر استاندارد های جهانی تعیین نشده است، ولی با توجه به حد مجاز تعیین شده برای این عنصر ( معادل 150  میلی گرم در لیتر) در استاندارد ملی ایران به شماره 12698 که مربوط نوشیدنی های مجاز خوراکی با بسته بندی قوطی می باشد، مشخص می شود که حداکثر میزان رهایش اندازه گیری شده کمتر از  01/0 درصد مقادیر حد مجاز تعیین شده می باشد.

| نام واحد تولیدی | میانگین میزان رهاسازی سرب | میانگین میزان رها سازی قلع | حد مجاز سرب در استاندارد |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ایران | سازمان بهداشت جهانی | اروپا | امریکا | کانادا |
| 1 | 3.967 | 3.277 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 2 | 3.763 | 9.018 | " | " | " | " | " |
| 3 | 1.314 | 5.928 | " | " | " | " | " |
| 4 | 4.853 | 13.447 | " | " | " | " | " |
| 5 | 4.951 | 11.414 | " | " | " | " | " |
| 6 | 2.109 | 13.148 | " | " | " | " | " |
| 7 | 3.816 | 16.392 | " | " | " | " | " |
| 8 | 2.516 | 6.574 | " | " | " | " | " |
| 9 | 4.046 | 2.323 | " | " | " | " | " |
| 10 | 2.646 | 4.349 | " | " | " | " | " |
| 11 | 2.014 | 14.131 | " | " | " | " | " |
| 12 | 4.773 | 13.485 | " | " | " | " | " |
| 13 | 2.270 | 7.485 | " | " | " | " | " |
| 14 | 1.762 | 10.154 | " | " | " | " | " |
| 15 | 2.109 | 18.375 | " | " | " | " | " |
| 16 | 2.966 | 13.165 | " | " | " | " | " |
| 17 | 2.664 | 5.121 | " | " | " | " | " |
| 18 | 3.368 | 14.201 | " | " | " | " | " |
| 19 | 4.338 | 14.703 | " | " | " | " | " |
| 20 | 3.446 | 14.305 | " | " | " | " | " |
| 21 | 2.776 | 5.108 | " | " | " | " | " |
| 22 | 4.529 | 20.815 | " | " | " | " | " |
| 23 | 0.694 | 4.488 | " | " | " | " | " |
| 24 | 5.218 | 18.499 | " | " | " | " | " |
| 25 | 5.786 | 18.869 | " | " | " | " | " |
| 26 | 3.065 | 2.548 | " | " | " | " | " |
| 27 | 3.497 | 5.425 | " | " | " | " | " |
| 28 | 5.602 | 17.673 | " | " | " | " | " |
| 29 | 5.269 | 7.533 | " | " | " | " | " |
| 30 | 3.962 | 7.478 | " | " | " | " | " |

منابع

1.Muhammad H Al-Malack, Sami Y Sheikheldin, Effect of solar radiation on the migration of vinyl chloride monomer from unplasticized PVC pipes, Water Research, Volume 35, Issue 14, October 2001, Pages 3283-3290.

2. M.K. Wong, L.M. Gan, L.L. Koh, O.L. Lum, Some further studies on factors affecting the leaching of lead from unplasticized poly (vinyl chloride) pipes, Water Research, Volume 24, Issue 4, April 1990, Pages 451-455.

3. M.K. Wong, L.M. Gan, L.L. Koh, Temperature effects on the leaching of lead from unplasticized poly(vinyl chloride) pipes, Water Research, Volume 22, Issue 11, November 1988, Pages 1399-1403.

4. Joanna Świetlik, Urszula Raczyk-Stanisławiak, Paweł Piszora, Jacek Nawrocki, Corrosion in drinking water pipes: The importance of green rusts, Water Research, Volume 46, Issue 1, 1 January 2012, Pages 1-10.

5. Eun Jung Kim, Jose E. Herrera, Dan Huggins, John Braam, Scott Koshowski, Effect of pH on the concentrations of lead and trace contaminants in drinking water: A combined batch, pipe loop and sentinel home study, Water Research, Volume 45, Issue 9, April 2011, Pages 2763-2774.

6. Ryan K. Walter, Po-Hsun Lin, Marc Edwards, Ruth E. Richardson, Investigation of factors affecting the accumulation of vinyl chloride in polyvinyl chloride piping used in drinking water distribution systems, Water Research, Volume 45, Issue 8, April 2011, Pages 2607-2615.

7. Tammie L. Gerke, Kirk G. Scheckel, J. Barry Maynard, Speciation and distribution of vanadium in drinking water iron pipe corrosion by-products, Science of The Total Environment, Volume 408, Issue 23, 1 November 2010, Pages 5845-5853.

8. M.R. Lasheen, C.M. Sharaby, N.G. El-Kholy, I.Y. Elsherif, S.T. El-Wakeel, Factors influencing lead and iron release from some Egyptian drinking water pipes, Journal of Hazardous Materials, Volume 160, Issues 2–3, 30 December 2008, Pages 675-680.

9. Ingun Skjevrak, Anne Due, Karl Olav Gjerstad, Hallgeir Herikstad, Volatile organic components migrating from plastic pipes (HDPE, PEX and PVC) into drinking water, Water Research, Volume 37, Issue 8, April 2003, Pages 1912-1920.

10. Masanori Ando, Yasuyoshi Sayato, Studies on vinyl chloride migrating into drinking water from polyvinyl chloride pipe and reaction between vinyl chloride and chlorine, Water Research, Volume 18, Issue 3, 1984, Pages 315-318.

11. Guidelines for Drinking-water Quality, fourth edition, World Health Organization 2011.

12. Inorganic Tin in Drinking-water, Background document for development of  WHO Guidelines for Drinking-water Quality, World Health Organization 2004.

.

13. حمید رضا تشیعی، مهدی حاجیان نژاد، محمد مهدی امین، فرهام کاظمی، بررسی نشت فلزات سنگین از لوله های پی وی سی و پلی پروپیلن مصرفی در شبکه آب رسانی شهر اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت،سال ششم، شماره سوم،پاییز 1389.

14. استاندارد ملی ایران شماره 1053، سال 1388، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی- تجدید نظر پنجم.

15. استاندارد ملی ایران شماره 2417، سال 1386، لوله های پلی ونیل کلرید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع-روش آزمون.

16. استاندارد ملی ایران شماره 12698، سال 1389، خوراک انسان – دام-بیشینه رواداری فلزات سنگین

Abstract

Heavy metals contamination is known to be a signiﬁcant problem, which threatens the environment and human life. Exposure to lead and tin causes impairment of cognitive development, kidney failure, anemia and irreversible brain damage in children. Therefore, the control routes to the body are very important.

In this project the levels of lead and tin releases from PVC pipes which were used in water network were investigated. Also, the mass percent of these elements in the  PVC matrix were determined. For this purpose first sampling was done from 30 PVC producers and the experiments were done according to ISIRI 1053. Moreover the percentage of each element in the PVC matrix was determined. The atomic adsorption spectroscope equipped with graphite furnace and hydride generation system and inductivity coupled plasma atomic emission spectroscopy were used for determination of metal contents.

The results showed full conformity with the limits determined for these elements in the Iranian national standards as well as other international standards.

Keywords: PVC pipe; Realase; Lead; Tin

Standard Research Institute

Deputy of Research

Final Report of Research Project

Determination of heavy metals (Lead and Tin) content in polyvinyl chloride (PVC) pipes and investigation of their release in aqueous media

By

Alireza Banazadeh

Department of chemistry and petrochemistry

Septumber 2015

# Footnotes

1.Co- Stabilizer

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8